02300

Spécification-type abrégée

ISOLATION DU PÉRIMÈTRE

ET SOUS LA DALLE

Janvier 2002

2002 01 01

Dow Chemical Canada ULC

Spécification-type abrégée - Isolation du périmètre et sous la dalle

L'isolation en mousse de polystyrène extrudé de marque STYROFOAM™ PERIMATE™/ STYROFOAM™ SM

NOTE AU RÉDACTEUR DE SPÉCIFICATION: Ce qui suit sont des paragraphes proposés pour la spécification d’un panneau isolant rigide pour isolation du périmètre ou sous la dalle, conformément à la Section 02300. Insérer les paragraphes requis dans la section en cause, puis faire les sélections appropriées, telles que les dimensions du panneau, son épaisseur, etc. Lorsque la sélection comprend le mot [OU], choisir le paragraphe approprié puis effacer l’énoncé inutile. Effacer toutes les « NOTE AU RÉDACTEUR DE SPÉCIFICATION » et les occurences de [OU] avant d’imprimer la version finale.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ : Le fabricant a revu l’information contenue dans cette spécification type abrégée et est responsable de son exactitude. L’information vise à aider le rédacteur à choisir les produits appropriés pour un projet donné et à lui permettre également de sauver du temps. Le choix des produits ainsi que l’utilisation et la mise en application de l’information en question incombe au rédacteur. Ce dernier doit contacter le fabricant afin de s’assurer que les produits choisis sont disponibles et que l’information se rapportant auxdits produits est valide et exacte.

2.1 MATÉRIAUX

.1 Isolant pour périmètre des fondations : Panneau de polystyrène extrudé conforme à CAN/ULC-	S701, Type 4, rigide, à cellules fermées, avec peau intégrée à haute densité et rainures verticales 	conçues pour diriger l’eau vers les drains français.

.1 Résistance thermique : RSI 0,87/25 mm, long terme.

.2 Dimensions du panneau : [610 mm x 2 440 mm, [54] [64] mm d’épais] [tel qu’indiqué 			sur les dessins].

.3 Résistance à la compression : Minimum 210 kPa.

.4 Absorption d’eau : ASTM D2842, 0,7 % par volume maximum.

.5 Bords : À feuillure.

.6 Capacité de drainage : >0.72 m3/hr/m. CCMC Classe A , type 2.

.7 Perméance à la vapeur d’eau : ASTM E96, maximum 50 ng/Pa•s•m2.

.8 Nom du produit et du fabricant : L'isolation en mousse de polystyrène extrudé de

marque STYROFOAM™ PERIMATE, fabriqué par Dow Chemical Canada ULC

.2 Isolant [sous le niveau du sol] [sous la dalle] [pour périmètre des fondations] : Panneau de 	polystyrène extrudé conforme à CAN/ULC-S701, Type 4, rigide, à cellules fermées, avec peau 	intégrée à haute densité.

.1 Résistance thermique : RSI 0,87/25 mm, long terme.

.2 Dimensions du panneau : [600 x 2 440 mm, 50 mm d’épais] [tel qu’indiqué sur les 			dessins].

.3 Résistance à la compression : Minimum 210 kPa.

.4 Absorption d’eau : ASTM D2842, 0,7 % par volume maximum.

.5 Bords : [Carrés.][À feuillure.]

.6 Perméance à la vapeur d’eau : ASTM E96, maximum 50 ng/Pa•s•m2.

.7 Nom du produit et du fabricant : L'isolation en mousse de polystyrène extrudé de

marque STYROFOAM™ SM, fabriqué par Dow Chemical Canada ULC

.3 Adhésif : Conforme à CGSB 71-GP-24M, Type 1.

NOTE AU RÉDACTEUR DE SPÉCIFICATION : Utiliser les deux paragraphes suivants pour spécifier des produits à revêtement en béton.

.4 Contre-solin métallique : profilé en J en acier galvanisé de 0,61 mm d’épais; 57 mm de large, 	rabat long de 100 mm et rabat court de 57 mm; préfini en couleur spécifiée par le consultant.

2002 01 01

Dow Chemical Canada ULC

Spécification-type abrégée - Isolation du périmètre et sous la dalle

L'isolation en mousse de polystyrène extrudé de marque STYROFOAM™ PERIMATE™/ STYROFOAM™ SM

.5 Ancrages et vis : résistants à la corrosion, d’une dimension adéquate à l’application; tels que 	fournis par le fabricant de l’isolant.

3 Mise en oeuvre

3.1 VÉRIFICATION

.1 S’assurer de la compatibilité des panneaux isolants et des matériaux adjacents.

.2 S’assurer que le substrat est plat, en bon état, propre, exempt d’huile, de graisse, [de vides 	interstitiels indésirables], [de bavures], [d’irrégularités] [de matériaux ou substances pouvant nuire	à l’action adhésive].

3.2 ISOLATION DU PÉRIMÈTRE

.1 Appliquer l’adhésif en rubans continus de 6 mm de diamètre en motif de grillage afin 	d’empêcher les mouvements d’air derrière les panneaux isolants. Appliquer l’adhésif pleinement 	autour des éléments en saillie.

NOTE AU RÉDACTEUR DE SPÉCIFICATION : S’assurer que l’étendue de l’isolation du périmètre des fondations est indiqué sur les dessins. Utiliser le paragraphe suivant pour spécifier les applications extérieures ou intérieures.

.2 Installer les panneaux du côté [extérieur] [intérieur] du périmètre [du mur] [de la poutre sous 	mur porteur] des fondations, [à la verticale] [à l’horizontale]. Faire dépasser les panneaux [au 	minimum 600 mm [à la verticale à partir de la base de la dalle de plancher] [sous le niveau 	définitif du sol]] [jusqu’au haut de la semelle de fondations].

.3 Placer les panneaux de façon à maximiser le contact avec les fondations. Décaler les joints 	verticaux et d’extrémité. Bien abouter les bords et les extrémités aux panneaux adjacents.

.4 Étendre les panneaux par-dessus les joints de contrôle et de dilatation, non encollés au substrat 	75 mm sur un côté du joint.

.5 Couper et ajuster l’isolant de façon serrée aux éléments en saillie ou aux interruptions de la 	surface de l’isolant. blank page

NOTE AU RÉDACTEUR DE SPÉCIFICATION : Utiliser les deux paragraphes suivants pour l’installation d’isolant avec revêtement en béton.

.6 Placer les panneaux isolants avec revêtement en béton de façon à maximiser la dimension des 	panneaux. Ne pas utiliser des panneaux de moins de 150 mm de large.

.7 Installer les panneaux isolants avec revêtement en béton [à l’horizontale][à la verticale], ainsi 	que les ancrages et le contre-solin métallique, selon les instructions du fabricant.

2002 01 01

Dow Chemical Canada ULC

Spécification-type abrégée - Isolation du périmètre et sous la dalle

L'isolation en mousse de polystyrène extrudé de marque STYROFOAM™ PERIMATE™/ STYROFOAM™ SM

3.3 ISOLATION SOUS LA DALLE

.1 Poser l’isolant pour les dalles sur sol après que la base des dalles est

complètée. Placer les panneaux sur le remblai compacté [nivelé].

.2 Poser des panneaux [sous l’entière surface couverte par les dalles] [à un minimum de

600 mm du mur du périmètre des fondations].

.3 Couper et ajuster l’isolant de façon serrée aux éléments en saillie ou aux interruptions de la 	surface de l’isolant.

.4 Éviter que l’isolant ne soit déplacé ou endommagé au cours de la pose[du retarde vapeur et]   de la dalle.

FIN DE LA SPÉCIFICATION-TYPE ABRÉGÉE

®™Marque de The Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une société affiliée

Imprimé aux États-Unis 						               Formulaire no 178-00931-502QRP